ICS 13.020.40

CCS Z 05

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX—XXXX

涉重金属矿山环境污染防治技术指南

第7部分：废弃矿硐封堵技术

guidelines for environmental pollution prevention and control in heavy metal-involved mines Part 7：Sealing technology for abandoned mine adits

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 施工组织	1

5 施工实施	2

附 录 A	8

附 录 B	9

附 录 C	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB 61/T××××《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第7部分。DB 61/T××××已经发布了以下部分：

——第1部分：通则；

——第2部分：调查评价；

——第3部分：监测；

——第4部分：分区风险评估及防控；

——第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制；

——第6部分：矿硐勘查技术；

——第7部分：废弃矿硐封堵技术。

请注意本文件某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省地质调查院、陕西省水工环地质调查中心、江苏大地源环保科技有限公司、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省环境科学研究院、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司。

本文件主要起草人：张晓团、张培栋、刘厚松、于恒彬、徐友宁、吴金文、孙长顺、马晓炜、周肖飞、彭渊哲、仵西龙、杨承华、陈华清、王浩琦、穆松、银若冰、谢金艳。

本文件首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省地质调查院

电话：029-87226901

地址：陕西省西安市新城区解放路280号

邮编：710004

涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第7部分：废弃矿硐封堵技术

- 范围

本文件规定了涉金属矿产开发废弃矿硐封堵的施工组织与施工实施等的内容和要求。

本文件适用于涉金属矿产开发活动结束后的矿山环境污染防治中废弃矿硐封堵工作，涉金属矿产生产过程中的废弃矿硐封堵工作可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 176 | 水泥化学分析方法 |
| --- | --- |
| GB 8076 | 混凝土外加剂 |
| GB/T 10002.1 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |
| GB 12523 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 |
| GB/T 13663.2 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 |
| GB/T 50082 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 |
| GB 50194 | 建设工程施工现场供用电安全规范 |
| GB 50433 | 生产建设项目水土保持技术标准 |
| GB 50720 | 建设工程施工现场消防安全技术规范 |
| GB 50870 | 建筑施工安全技术统一规范 |
| GB/T 51450 | 金属非金属矿山充填工程技术标准 |
| HJ 557 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 |
| JGJ 33 | 建筑机械使用安全技术规程 |
| JGJ 46 | 施工现场临时用电安全技术规范 |
| JGJ 59 | 建筑施工安全检查标准 |
| JGJ 106 | 建筑基桩检测技术规范 |
| JGJ 146 | 建设工程施工现场环境与卫生标准 |
| JGJ 300 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 |
| JG/T 5004 | 混凝土声波检测仪器 |

- 术语和定义

DB 61/T ××××.1界定的术语和定义适用本文件。

- 施工组织

  - 组织机构

    - 应组建工程领导小组、技术组、施工组、质量监督组和安全环保组，分别负责封堵工程的决策、协调、方案制定、施工执行、质量监督及安全环保工作。

    - 各组织机构应明确职责分工，确保人员组成合理、专业，施工方案科学可行，施工过程规范有序，质量监督严格到位，安全环保措施落实到位，共同保障封堵工程的顺利实施。

  - 设备设施

    - 应配备施工设备（如运输车、搅拌机等）、安全设施（如防护栏、安全帽等）、环保设施（如沉淀池、废渣收集箱等）和施工监测设备（如全站仪、应力监测仪等），涵盖施工、安全保障、环境保护和施工监测所需的主要设备。

    - 所有设备应根据工程需求合理配置，确保性能可靠、操作安全、维护便捷，并符合相关安全、环保和施工标准，同时满足工程进度和质量要求。

- 施工实施

  - 封堵实施流程

废弃矿硐封堵实施流程见图1。

现状调研 类型确定 方案制定 封堵施工 否 质量检验 是否合格 是 封堵完成

图1 废弃矿硐封堵实施流程图

  - 现状调研

    - 资料搜集

应搜集的资料包括：

- 历史遗留矿山治理可行性研究报告及相关批复文件；

- 废弃矿硐勘查报告及相关批复文件；

- 施工场地地形、地质、气象、水文等成果资料；

- 当地防汛和环境保护有关规定。

    - 现场踏勘

应完成的现场踏勘任务包括：

- 废弃矿硐所处地理位置、周边环境及道路通行条件；

- 废弃矿硐周边水电供应能力、物流便捷程度及物价水平等。

  - 类型确定

    - 矿硐类型

      - 按积/涌水状况分为无水矿硐、积水矿硐、涌水矿硐。

      - 按积/涌水pH值分为酸性积/涌水矿硐（pH＜6）、中性积/涌水矿硐（6≤pH≤9）、碱性积/涌水矿硐（pH＞9）。

      - 按积/涌水pH值是否不小于6、且不大于9、且重金属及其他特征因子含量未超过所在流域地表水体水域功能标准限值分为无污染型矿硐、污染型矿硐。

      - 按矿硐内出水点位分布情况分为无明显出水点位矿硐、存在明显出水点位且分布较集中矿硐、存在明显出水点位且分布较分散矿硐。

    - 封堵类型

按封堵位置与程度分为矿硐简易封堵、矿硐控域注浆封堵、矿硐全硐充填封堵。

    - 矿硐封堵方式确定

不同类型废弃矿硐推荐选取的封堵方式参见附录A。

  - 方案制定

    - 全硐充填封堵方案

      - 方案内容应包括：注浆单元划分、注浆管路布设、密闭墙构筑、注浆材料制备、主注浆管结合袖阀管充填注浆。

      - 注浆单元划分应满足以下要求：

- 单个注浆单元长度不宜大于40m，各注浆单元间以密闭墙相分隔；

- 当矿硐展布方向发生较大变化或转弯处弯曲半径较小时，应增设密闭墙并划分独立注浆单元。

      - 注浆管路布设应满足以下要求：

- 主注浆管布设应不少于1路、袖阀管布设应不少于2路、排气管布设以1~2路为宜；

- 主注浆管宜采用φ100mm以上的PE管，袖阀管宜采用φ38mm以上的PE管，管材质量应符合 GB/T 13663.2 中相关要求；

- 排气管宜采用φ50mm以上的PVC管，管材质量应符合 GB/T 10002.1 中相关要求；

- 主注浆管出浆口应由硐外向硐内方向布设，至所处注浆单元最远端的硐顶处；

- 袖阀管应沿硐壁采取螺旋环绕方式布设，螺距不宜大于4m；

- 排气管应在每个注浆单元独立布设，由硐外向硐内方向布设至所处注浆单元最远端的硐顶处，与主注浆管出浆口距离不应小于1.5m；

- 各类型管路之间的净距不应小于10cm。

      - 密闭墙构筑应满足以下要求：

- 应尽量避开破碎、松散或风化严重的岩石区域，选择地质条件较稳定、岩石完整性较好且风化程度较弱的位置进行构筑；

- 密闭墙构筑位置应进行硐壁刻槽处理，以形成宽1000mm，深350mm的环状槽段为宜；

- 密闭墙宜选用金属构建装配式模板进行构筑，必要时辅以木质模板；

- 密闭墙与周边围岩接触处应做防渗漏处理；

- 密闭墙结构应符合 JGJ 300 中相关要求，构筑完成后，应对其整体稳定性进行验算，确保安全后方可投入使用。

      - 注浆材料制备应满足以下要求：

        - 制备所需组分的性能：

制备注浆材料的各组分包括胶凝材料、骨料、外加剂、水。

- 胶凝材料不应添加有机高分子聚合物；

- 胶凝材料烧失量应小于1.0%，其试验方法应符合 GB/T 176 中相关要求；

- 胶凝材料浸出液的pH值应不小于6且不大于9，浸出液的制取应符合 HJ 557 中相关要求；

- 用于酸性积/涌水矿硐封堵的胶凝材料的抗硫酸盐耐蚀系数应不小于95%，其试验方法应符合 GB/T 50082 中相关要求；

- 骨料宜采用废石、尾砂等矿山固体废弃物，经机械破碎后其最大粒径不应大于30 mm；

- 外加剂的使用应符合 GB 8076 中相关要求；

- 注浆材料拌合用水pH值应不小于6且不大于9。

        - 各组分的配合比例：

注浆材料制备所需各组分间的推荐配合比例参见附录B。

        - 制备完成的料浆的性能：

- 料浆泌出水的pH值应不小于6且不大于9；

- 料浆沉缩率应小于1.5%，其试验方法应符合 GB/T 51450 中相关要求；

- 料浆固结体28d龄期的单轴抗压强度应不小于1.50 MPa且不大于4.0MPa、抗剪强度应不小于800KPa、自由膨胀率应不小于5‰、与围岩接触面的粘结强度应不小于300KPa。

      - 主注浆管结合袖阀管充填注浆应满足以下要求：

- 主注浆管注浆压力应根据矿硐具体情况对起始注浆压力与最终注浆压力进行计算，计算方法参见附录C，袖阀管注浆的注浆压力应不小于主注浆管注浆压力；

- 注浆前应在硐内安装标尺、视频监控系统，用以实时监测硐内注浆封堵情况；

- 注浆结束标准应同时满足以下要求：

- 注浆压力达到最终注浆压力计算值且稳压时间大于10min；

- 注浆量逐渐减小至0.1L/min；

- 排气管出浆、标尺到顶、监控探头被浆液淹没。

    - 控域注浆封堵方案

      - 方案内容应包括：封堵范围确定、注浆单元划分、注浆管路布设、密闭墙构筑、注浆材料制备、主注浆管结合袖阀管充填注浆。

      - 封堵范围应包括以下区域：

- 矿硐硐口区域；

- 矿硐转折区域；

- 硐内出水点位集中分布区域；

- 硐内断裂破碎带或节理、裂隙较发育区域。

      - 注浆单元划分应满足本文件5.4.1.2要求。

      - 注浆管路布设应满足本文件5.4.1.3要求。

      - 密闭墙构筑应满足本文件5.4.1.4要求。

      - 注浆材料制备应满足本文件5.4.1.5要求。

      - 主注浆管结合袖阀管充填注浆应满足本文件5.4.1.6要求。

    - 简易封堵方案

      - 方案内容应包括：封堵位置确定、封堵墙构筑、其他辅助设施。

      - 封堵位置确定应满足以下要求：

- 应选择矿硐硐口向内0.5-1.5m的位置；

- 应选择地质条件较稳定、岩石完整性较好且风化程度较弱的位置。

      - 封堵墙构筑应满足以下要求：

- 封堵墙构筑位置应进行硐壁刻槽处理；

- 封堵墙宜选用砖砌体、毛石挡墙或现浇混凝土等方式构筑。

      - 存在积水或涌水情况的矿硐，应设置导水引排设施。

  - 封堵施工

    - 基本要求

      - 应基于工程规模、预定工期、地形条件等因素合理布置施工现场，并完成施工现场“四通一平”（供水、供电、道路通畅、通信保障及场地平整）基础建设。

      - 应完成所有施工人员的岗前培训、技术和安全交底。

      - 应完成施工场地测量控制网建设。

      - 入硐施工前应检查硐口边坡稳定情况，做好硐口危岩体支护措施，排查硐内围岩有无冒落、掉块、坍塌隐患，进行必要的临时支护措施，并对矿硐内部的危岩体、淤泥、坍塌体进行必要的清理。

    - 工艺要求

      - 应严格按照制定完成的封堵方案施工。

      - 注浆材料的实际消耗量偏差应控制在理论值的±10%范围内，当超出该范围时，应即及时分析原因并调整封堵方案。

      - 封堵后的硐口应设置清晰明了的标识牌。

      - 封堵后的原涌水矿硐污染水消减量应不低于95%。

    - 安全要求

      - 施工过程总体安全保障应符合 GB 50870 和 JGJ 59中相关要求；

      - 施工机械使用安全应符合 JGJ 33中相关要求；

      - 施工现场供用电安全应符合 GB 50194 和 JGJ 46中相关要求；

      - 施工现场消防安全应符合 GB 50720 中相关要求。

    - 环保要求

      - 施工过程总体环境保护应符合 JGJ 146 中相关要求；

      - 施工现场环境噪声排放应符合 GB 12523 中相关要求；

      - 施工现场水土保持措施应符合 GB 50433 中相关要求。

  - 质量检验

    - 基本要求

      - 应于废弃矿硐封堵工程施工结束后开展。

      - 应由独立于施工单位的、拥有工程检测资质的第三方单位开展检验工作。

      - 应针对矿硐封堵体的质量进行检验。

      - 检验工作应留存纸质、影像等过程证明材料，形成检验结果评价。

    - 检验内容

      - 采用全硐充填封堵和控域注浆封堵的废弃矿硐，封堵质量检验内容应包括：

- 废弃矿硐硐口环境现状；

- 注浆封堵固结体硐口表观特征；

- 注浆封堵固结体完整性；

- 注浆封堵固结体密实度。

      - 采用简易封堵的废弃矿硐，封堵质量检验内容应包括：

- 废弃矿硐硐口环境现状；

- 封堵墙体硐口表观特征。

    - 检验方法

      - 观测法：

- 应用于废弃矿硐硐口环境现状和注浆封堵固结体（封堵墙体）硐口表观特征的检验；

- 观测封堵后硐口污染水的渗漏情况分析污染水消减量；

- 检查	封堵固结体（封堵墙体）与围岩界面结合情况、蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、裂缝等缺陷程度，以及表面平整度。

      - 钻芯法：

- 应用于矿硐注浆封堵固结体完整性检验；

- 应参照 JGJ 106-2014 第7章中相关要求开展；

- 钻芯孔位置选取应具有代表性，数量应不少于2个，开孔位置应均匀对称布置在矿硐横截面上，取芯位置应控制在钻芯孔所在矿硐横截面自中心向外的该横截面直径的0.15倍到0.25倍的范围内；

- 钻芯设备选用和操作应符合 JGJ 106-2014 第7.2条中相关要求；

- 钻芯法现场编录及数据整理应符合 JGJ 106-2014 第7.3条中的相关要求；

- 完整性检验评价参见表1；

- 测试结束后钻芯孔应采用袖阀管注浆材料回灌封闭。

表1 矿硐注浆封堵固结体完整性评价表

| 类别 | 特 征 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | - 芯样呈柱状、连续、完整、胶结较好，骨料分布基本均匀，断口基本吻合； - 芯样侧表面较光滑，局部可以有蜂窝麻面、沟槽或气孔； 3. 芯样侧表面虽蜂窝麻面较严重、沟槽连续或局部芯样骨料分布不均匀，但芯样试件的抗压强度检测值能达到方案要求。 |
| Ⅱ类 | 芯样胶结程度总体较好，无松散、夹泥现象，但存在下列不良情况之一者： 1. 芯样不连续、多呈短柱状或块状； 2. 局部封堵固结体芯样破碎段长度不大于10cm； 3. 芯样侧表面蜂窝麻面严重、沟槽连续或局部芯样骨料分布不均匀，且芯样试件的抗压强度检测值不达方案要求。 |
| Ⅲ类 | 存在下列不良情况之一者： 1. 因注浆液胶结质量差而难以钻进； 2. 封堵固结体芯样段松散或夹泥； 3. 局部封堵固结体芯样破碎段长度大于10cm。 |

      - 波速测试法：

- 应用于矿硐注浆封堵固结体密实度检验；

- 测点宜布设在具有代表性的硐内最高点处断面、注浆单元衔接处断面或其他由设计提出的断面上，布设“一发四收”换能器，发射端应布置在硐顶最高处，接收端沿硐壁扇形布置；

- 超声波检测仪应符合 JG/T 5004 中的相关规定；换能器工作频率宜在20kHz~100kHz范围内，且实测主频与标称频率相差不应超过±10％；

- 超声测距应精确至 1 mm，测量误差不应大于±1％，声速计算应精确至 0.01 km/s；

- 密实度检验评价参见表2。

表2 矿硐注浆封堵固结体密实度评价表

| 类别 | 测点的声参量和波形特征 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 测量断面内所有测点声学参数正常，接收波形正常；个别测点声参量轻微异常，但此类测点离散，空间分布范围小，个别测点声速低于低限值 |
| Ⅱ类 | 测量断面内多个测点声参量轻微异常，在纵向和径向形成较大的区域；个别测点接收波形存在明显畸变，个别测点的声速明显低于低限值，在纵向和径向形成较小的区域 |
| Ⅲ类 | 测量断面内多个测点声参量明显异常，多个测点接收波形存在严重畸变或个别测点无法检测到首波，其中多个测点的声速低于低限值，在纵向和径向形成较大的区域。 |

    - 检验结果

矿硐封堵体质量合格判定应依据表3进行综合评估，并根据评价结果采取相应处置措施。

表3 矿硐封堵体质量综合评价表

| 质量评价指标 | 判定结果及处置要求 |
| --- | --- |
| 同时满足以下条件者： 1.封堵体完整性及密实度评价均不低于Ⅱ类； 2.封堵完成的矿硐硐口污染水消减量不小于95%， 3.封堵体表观质量较好（封堵体与围岩界面接触良好；蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、裂缝情况较轻微；表面平整度好） | 合 格 |
| 存在以下不良情况之一者： 1.封堵体完整性及密实度评价至少一项为Ⅲ类； 2.封堵完成的矿硐硐口污染水消减量小于95%； 3.封堵体表观质量较差（封堵体与围岩界面接触较差；蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、裂缝情况较严重；表面平整度差）。 | 不合格，需整改 应重启袖阀管注浆， 直至质量合格。 |
| 注：简易封堵形成的封堵体的质量评价，仅考虑封堵完成的矿硐硐口污染水消减量及封堵体表观质量，如综合评价为不合格，则应重新砌筑。 |  |

附 录 A

（资料性）

废弃矿硐类型划分与封堵方式选取推荐表

表A.1 废弃矿硐类型划分与封堵方式选取推荐表

| 序 号 | 积/涌 水状况 | 积/涌 水pH值 | 污染状况 | 硐内出水点位分布情况 | 推荐封堵方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 矿硐简易封堵 | 矿硐控域注浆封堵 | 矿硐全硐充填封堵 |
| 1 | 无水矿硐 | / | / | / |  |  |  |
| 2 | 积水矿硐 | 酸性积水矿硐 （pH＜6） | （均为污染型矿硐） | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 5 |  | 中性积水矿硐 （6≤pH≤9） | 无污染矿硐 | / |  |  |  |
| 6 |  |  | 污染型矿硐 | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 9 |  | 碱性积水矿硐 （pH＞9） | （仅pH超标、 通常无重金属污染） | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 12 | 涌水矿硐 | 酸性涌水矿硐 （pH＜6） | （均为污染型矿硐） | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 15 |  | 中性涌水矿硐 （6≤pH≤9） | 无污染矿硐 | / |  |  |  |
| 16 |  |  | 污染型矿硐 | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 19 |  | 碱性涌水矿硐 （pH＞9） | （仅pH超标、 通常无重金属污染） | 无明显出水点位 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较集中 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 存在明显出水点位且分布较分散 |  |  |  |
| 注1：当废弃矿硐口周边环境敏感度较高时，各污染型废弃矿硐优先推荐采用矿硐全硐充填封堵方式； 注2：废弃矿硐口周边环境敏感度考虑因素应包括：硐口周边一定范围内是否存在居民区、水源保护区、公路、铁路等重要场所或设施； 注3：当待封堵废弃矿硐与其他矿硐相连通或存在明显水力联系、导致其存在由无水矿硐转化为积/涌水矿硐或由积水矿硐转化为涌水矿硐的风险时，其封堵方式应按照推测的转化后的矿硐类型进行选取。 |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 B

（资料性）

注浆材料制备所需组分配合比例推荐表

表B.1 注浆材料制备所需组分配合比例推荐表

| 组分名称 | 胶凝材料 | 骨料 | 水 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数（%） | [18，22] | [55，60] | [21，25] | [0，2] |
| 注1：注浆材料制备前建议开展各组分配合比试验，根据骨料的含水率、密度、比重和孔隙率等具体性质，通过试验确定满足性能要求的料浆配合比； 注2：注浆材料制备过程中应根据浆液流动性、初凝时间及终凝强度动态调整料浆配合比； 注3：袖阀管注浆材料宜选用胶凝材料的纯浆液，水固比宜不小于0.55且不大于0.7。 |  |  |  |  |

附 录 C

（资料性）

注浆压力计算方法

C.1 压力损失计算

料浆环管阻力（非水平段）（i1）计算见公式（C.1）。

i1 = Ks·l·10-6 …………………………(C.1)

式中：i1 ——料浆环管阻力（非水平段），单位为兆帕（MPa）；

Ks——料浆环管阻力系数，一般取值范围为120~180Pa，管路每升高10m，系数增加10Pa；

l ——输送管路长度，单位为m。

料浆压力损失（i2）计算见公式（C.2）。

i2=4D43τ0+8vDμB·l·10-6…………………………(C.2)

式中：i2 ——料浆压力损失，单位为兆帕（MPa）；

D ——管路直径，单位为米（m）；

τ0 ——屈服应力，单位为帕（Pa）；

μB ——塑性粘度，料浆在流动过程中抵抗变形的特性，单位为帕·秒（Pa·s）；

v ——平均流速，料浆在管道中的平均流动速度，单位为米每秒（m·s⁻¹）。

C.2 起始注浆压力计算

起始注浆压力（P0）计算见公式（C.3）。

P0 = Ph + i1 + i2…………………………(C.3)

式中：P0——起始注浆压力，单位为兆帕（MPa）。

其中，矿硐注浆位置高程与地面注浆泵高程间高程压差（Ph）计算见公式（C.4）。

Ph = ρ·g·(H-h)·10-6…………………………(C.4)

式中：Ph——矿硐注浆位置高程与地面注浆泵高程间高程压差，单位为兆帕（MPa）；

ρ——料浆的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

H——矿硐注浆位置高程，单位米（m）；

h——地面注浆泵高程，单位米（m）。

C.3 最终注浆压力计算

废弃矿硐注浆充填的最终注浆压力（P1），应通过矿硐相对于山顶的高度差异所标定的终注压力设计值（P）与压力损失（i1、i2）来计算，通过下式（C.5）计算。

P1 = Pe + i1 + i2…………………………(C.5)

式中：P1——最终注浆压力，单位为兆帕（MPa）。

其中，终注压力设计值（Pe）计算见公式（C.6）。

Pe=KHγ100………………………………(C.6)

式中：Pe——终注压力设计值，单位为兆帕（MPa）；

K——系数，无量纲，取2~4，一般情况下取3.0；

H——注浆孔静水位高度，单位为米（m），一般情况按山体最高点到注浆孔高差计算；

γ——水的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3），常规情况下取1g/cm3。

_________________________________